## 双色

## 3ARG9HWA (3ARG9HWA)

1.应用   
   此LED可使用于一些普通的电子设备，例如办公设备，通信设备、房屋装饰，若LED用在一些可靠性要
求较高的情况下，如航空运输，交通控制及医辽器械时，一定需参考销售提供之资料进行使用。
2.贮存 
   贮存LED的环境，温度不超过30℃，相对湿度不超过70%。 建议LED在原包装箱里日期不超过三个月
进行使用，如果需加长贮存时间，建议放在干燥箱内，并加放干燥剂，或者充入氮气。   
3.清洗  
   当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色，如三氯乙烯、
丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。

#### 产品说明

尺寸规格(毫米)

注解:
所有尺寸单位是mm
所有未标注尺寸公差为±0.2mm
所有胶体底部与引脚处多胶部分大约为1.5mm
胶体底部毛边小于等于0.5mm

| 简 介: | 3mm 圆形 | 无色散射胶体 | 双色LED灯 |
| --- | --- | --- | --- |

| ■ 主要光电特性 (室温 = 25℃) |
| --- |
| 发光颜色 | 项目 | 符号 | 条件 | z最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 红色 | 正向电压 | VF | IF = 20mA | --- | 2.0 | 2.2 | V |
|  | 反向电流 | IV | IF = 20mA | --- | 125 | 145 | μΑ |
|  | 主波长 | λD | IF = 20mA | --- | 634 | --- | nm |
| 绿色 | 正向电压 | VF | IF = 20mA | 1.4 | 2.3 | 2.5 | V |
|  | 反向电流 | IV | IF = 20mA | --- | 20 | 40 | μΑ |
|  | 主波长 | λD | IF = 20mA | --- | 568 | --- | nm |
| 发光强度 | IR | VR = 5V | --- | --- | 10 | mcd |
| 50％功率视角 | 2θ½ | IF = 20mA | 44 | --- | 50 | deg |
| ■ 最大绝对额定值(室温 = 25℃) |
| 项目 | 符号 | 最大绝对额定值 | 单位 |
| 正向电流 | IF | 50 | mA |
|  | IFP | 220 | mA |
| 峰值正向电流 |  |  |  |
| 连续工作电流 | IL | 20 | mA |
| 反向电压 | VR | 5 | V |
| 功耗 | PD | 105 | mW |
| 贮存温度 | Topr | -40 ~ +80 | ℃ |
| 引脚镀锡温度 | Tstg | -40 ~ +80 | ℃ |
| 引脚镀锡温度 | Tsol | Max.260°C for 5 sec Max. |
| IFP 条件：脉冲宽度小于等于10 分钟 |
| Tsol 条件：离胶体底部4mm 处为基础 |

半功视角

| 可靠性试验 |
| --- |
| 测试分类 | 测试项目 | 测试条件 | 测试持续时间 | 抽样大小 | 判定 |
| 寿命测试 | 寿命测试 | Ta=25℃±5℃，IF=20mA | 1000小时 | 10PCS |  |
| 环境测试 | 热冲击测试 | -10℃±5℃←→+100℃±5℃ | 100循环 | 10PCS |  |
|  |  | 5min. 10sec. 5min. |  |  |  |
|  | 冷热循环测试 | -55℃±5℃←→+85℃±5℃ | 100循环 | 10PCS |  |
|  |  | 30min. 5min. 30min. |  |  |  |
|  | 高温高湿测试 | Ta=85℃±5℃ | 240小时 | 10PCS |  |
|  |  | RH =85%±0.5 %RH |  |  |  |
|  | 高温贮存测试 | Ta=100℃±5℃ | 1000小时 | 10PCS |  |
|  | 低温贮存测试 | Ta=-55℃±5℃ | 1000小时 | 10PCS |  |
| 机械测试 | 抗焊接热度 | Ta=260℃±5℃ | 5 秒 | 10PCS |  |
|  | 引脚折弯 | 0° ~ 90° ~ 0° | 3 回合 | 10PCS |  |

典型的光电特性曲线 (Ta=25℃ 除非不同地方)